
	CCCW水泥基渗透结晶型防水材料
一 防水机理 
    水泥基渗透结晶型(浓缩型)防水涂料，以下简称FLW-CCCW是引进南美先进技术生产的绿色环保的新型刚性防水材料，是由进口助剂、波特兰水泥、特选石英砂、微细纤维和多种高分子活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料，它的防水机理是FLW-CCCW特有的活性化学物质利用水泥混凝土本身固有的化学特性及多孔性，在水的作用下，借助渗透作用促使硅酸二钙与水泥水化过程中产生的Ca(OH)2发生反应，在混凝土微孔及毛细管中传输、充盈、催化混凝土内的微裂和未完全水化的成分再次发生水化作用，而生成不溶于水的枝蔓状结晶体硫铝酸钙，并与混凝土结合成为整体，从而使任何方向来的水及其它液体被堵塞，从而提高混凝土的抗渗性。由于结晶物多年以后还能被水激活继续生长出新的结晶。因此该产品是有多次抗渗能力，防水作用持久，并防潮、保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。本品还具有：塑性好，粘结性强，能使细小开裂缝得愈合，耐酸耐碱防腐效果好，实用广泛(无论光基面、毛基面、干基面、湿基面、迎水面、背水面均可施工)。
工作示意图如下：图3、图4。

[image: image1]
(图3)  把FLW-CCCW防水材料按应用指南的料水比例调成灰浆，均匀地涂刷在经过处理的混凝土基面上。

(图4)  FLW-CCCW防水材料中的活性物质以水做载体渗透到混凝土的毛细管孔道中，使水泥再水化，形成不溶性的晶体，使任何方向来的水及其它液体被堵塞和封闭。

    FLW-CCCW投放市场多年以来，在上海、江苏、湖北、陕西、安徽、北京、内蒙古、浙江、广东、山东、湖南等地承接200多项大型防水工程，都以高质量、高速度的施工，先后获得部优、省优及国家建筑技术应用银牌示范工程，一致受到业主的高度赞扬。是目前国内外防水工程理想的防水材料。

二 主要性能及特点
1 水泥基渗透结晶型防水系统能长期耐受强水压。
根据美国陆军工程队“渗透性能CRD-C48-73”对经过水泥基渗透结晶型防水涂料处理过的混凝土进行了防水性能试验。对50mm厚的13.8MPa混凝土试件涂有两层“涂料”的试验结果表明，至少能承受高达123.4m的水头压力。

2 晶体渗透深度是超凡的。
FLW-CCCW的化学反应在开始时只发生在混凝土的表面或邻近部分，以后会逐步深入到混凝土构体之中。日本在进行渗透尝试试验时，在混凝土试件表面涂“涂料”浓缩剂之后在室外环境中放置12个月，然后测量，结果表明，渗透深度达30cm。

3 防水作用是永久的，而且具有神奇的自我修复能力。
FLW-CCCW是无机物，是依靠独特的枝蔓状结晶体的生长使混凝土防水的，FLW-CCCW在正常条件下不会老化、变质、涂层不怕刺破，因此其作用是永久的。另一方面，由于FLW-CCCW中独有的催化剂，遇水就激活。促使水泥再产生新的晶体，所以被处理过的混凝土结构，若干年后因为振动或其它原因产生新的细微缝隙时，一旦有水渗入，又会产生新的晶体把水堵住，所以它这种自我修复能力是独一无二的。

4 涂层不影响混凝土的呼吸，使混凝土结构能保持干爽、不潮。
FLW-CCCW晶体可以阻挡水的渗透但不阻挡气体的通过，所以不影响混凝土的呼吸，使混凝土结构达到干爽、不潮。

5 能耐温、耐湿、耐紫外线、耐辐射、耐氧化、耐碳化。
FLW-CCCW可以在-32℃～＋130℃的持续温度下，在-185℃～＋1530℃间歇性温度下保持其作用。湿度大小、紫外线强弱以及氧化作用的大小对FLW-CCCW均无影响。
FLW-CCCW的抗辐射能力，根据美国标准N69-1967，“涂层”的样品，暴露于5.76×104拉德玛射线下无任何损伤。

6 能增强混凝土强度，防止化学腐蚀、抑制碱骨料反应、防止冻融循环对混凝的破坏，并对钢筋起保护作用。
根据美国1981年ADTMC-39“抗压强度试验”表明：经过“涂层”处理的试样的抗压强度比未经处理的试样提高20～29%。
根据ADTMC267-77进行的“砂浆对化学物质的阻抗 试验”，“涂层”在广泛的范围内不受化学物质(包括弱酸性物质、氯化物和碱性物质)的腐蚀，其耐酸碱程度是：长期接触PH 值3.0-11.0；间歇性接触PH值2.0-12.0。
根据美国“ASTM-C672-76标定混凝土表面暴露于除化学物质的抗剥落能力标准试法”和明尼苏达州运输部“评定混凝土表面涂层的方法”所完成的试验，表明“涂层”不仅防水而且防止化学物质、盐类及其它有害物质的入侵。对混凝土构体上上小于0.4mm的裂缝可通过结晶体充填、愈合密封，所以它能提高混凝土对钢筋的保护作用，还可防止碱骨料反应、冻融循环引起的剥落、风化和其它损害，抗冻融循环超过300次。

7 是无毒、无公害的产品。
此类产品得到世界众多国家的卫生、健康、环保部门批准，在国内经检验批准为无毒级产品。故可以用于饮用水和食品工业用混凝土建筑结构上。

8 FLW-CCCW是在潮湿的混凝土表面上施工，也可以拌入混凝土或水泥砂浆中与结构的施工同步。
FLW-CCCW不要求混凝土表面干燥，而是要求必须潮湿，可以对渗水或出水面立即施工，对新建的或正在建的混凝土结构勿须等它干燥即可使用。也可以先拌入对混凝土或水泥砂浆中与施工同步使用和同步养护。FLW-CCCW起到加速水泥水化结晶，提高混凝土强度，减少或避免混凝土发生裂缝，从而节省了工期和劳动力。

9 FLW-CCCW处理后还可接受别的涂层
FLW-CCCW处理过的混凝土结构，其表面可以接受油漆、环氧树脂、水泥砂浆、石灰膏、砂浆等材料的涂层。

10 FLW-CCCW施工成本较低，施工方法简单。
FLW-CCCW在施工中不需要表面找平的准备工作；对于拐角处、接缝处、边缘处不需要填缝和修整，FLW-CCCW涂层彻底凝固后，不怕磕碰、不怕穿刺、不怕撕裂，所以在回填土时或在安装钢筋、金属网等其它材料时不需要防护，施工方法简便，故施工成本低。

三 FLW-CCCW系列种类：
1 母料(水泥基渗透结晶型活性母料)
    FLW-CCCW水泥基渗透结晶型活性母料(简称：母料)是本公司自主研发成功的高科技产品，是专用作水泥基渗透结晶型防水材料(CCCW)的核心原料。母料在涂料中的作用为：

    a. 渗透水泥基体内，遇水产生稳定的结晶体，以堵塞水的通道。
    b. 加速水泥混凝土内生成结晶。
    c. 减少碱骨料的反应，使混凝土中碱含量不因使用外加剂而升高。

    本公司科研人员研究的水泥基渗透结晶型活性母料与水泥、石英砂等材料按不同的重量比配制成的水泥基渗透结晶型防水材料(CCCW)，经国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心检验，各项技术指标均已符合GB18445-2001要求，并在一些工程应用获得好评。
由FLW-CCCW水泥基渗透结晶型活性母料配制成的防水材料均具有以下特征：在水的渗透作用下，以水为载体在混凝土微孔及毛细管中传输、充盈，形成不溶的枝蔓状结晶，并与混凝土结合成为整体阻止来自各方向的水及有害物质，而且该母料中的活性物质在催化剂的作用下，能够不断活化混凝土中未反应完全的水泥粒子或者结晶较差的物质，催化其再次发生水化作用，因此它能够不断循环利用只要有水存在，它就能不断地起催化作用，使混凝土中的硅酸盐物质进一步结晶，从而起到防水、补强、保护钢筋的作用。当没有水时，其中的活性成分保持静止状态，当再与水接触时，上述的化学作用及致密过程便会重复发生，具有神奇的自我修复能力。使其防水作用具有永久性。
母料的适用范围：专用于配制水泥基渗透结晶型防水材料 

2 FLW-CCCWⅠ(水泥基渗透结晶型防水涂料Ⅰ型) 

3 FLW-CCCWⅡ(水泥基渗透结晶表速凝型防水涂料)

四 FLW-CCCW适用范围
1 用于地铁(车站、隧洞)、地下连续墙、公铁路隧道、电缆隧道、地下涵洞、地下砼或钢砼管道、工业与民用建筑地下室、地下车库、人防工程、屋面、浴厕间、污水处理厂、污水池、水库、消防水池、饮用水池、水族馆、游泳池、水坝、船闸、港口码头、电梯井、检查井、屋顶花园、屋顶广场等新建工程的防水施工。

2 结构开裂(微裂)、渗水点、孔洞的堵漏施工，混凝土设施的弊病维修。

3 混凝土结构及水泥砂浆等防腐。

五 FLW-CCCW型八项性能
(执行标准GB18445-2001)                      
序号 
项目 
标准规定(Ⅰ型) 
检验结果(Ⅱ型) 
单项评定 
1
安定性 
合格 
合格 
合格 
2
凝结时间 
初凝时间min
≥20
≥20
合格 
终凝时间h
≤24
≤24
合格 
3
抗折强度MPa
7d
≥2.80
≥2.80
合格 
28d
≥3.50
≥3.50
合格 
4
抗压强度MPa
7d
≥12.0
≥12.0
合格 
28d
≥18.0
≥18.0
合格 
5
湿基面粘结强度MPa
≥1.0
≥1.0
合格 
6
抗渗压力(28d)MPa
≥0.8
≥1．2
合格 
7
第二次抗渗压力(56d)MPa
≥0.6
≥0.8
合格 
8
渗透压力比(28d),%
≥200
≥300
合格 
六 FLW-CCCW防水涂料的配制
1 水灰比：
    正确掌握和运用好水灰比是配制好防水涂料的关键，飞隆王防水涂料的水灰比为0．3：1(1kg粉剂中加水0.3kg)，用这个水灰比拌成的涂料会很稠、很粘，防水涂料的塑性好，能大大提高防水涂层与防水基面的粘结力，达到很好的防水效果。

2 涂料的搅拌：
    FLW-CCCW浓缩型防水涂料不同于普通砂浆，要求拌料时，拌料面必须清洁，拌料用的水要求是清洁水，最好是自来水，不能用泥浆水。防水涂料的拌料量要根据施工时的人员数及施工的面积来确定，拌好的涂料要求能在20分钟内用完，时间最长也不能超过30分钟；如果在20分钟内用完，施工时涂料质量最好，超过20分钟没有用完的涂料要再次翻动搅拌一次，这样才能保持其易流性，但在翻动搅拌时不能再加水。由于FLW-CCCW防水涂料加入多种活性无机化合物，各种化合物在水的作用下与水泥、石英砂起反应，均匀的搅拌会使防水涂料起稠、起粘，增强涂料的塑性，能有效提高防水涂层的各种强度，同时也能有效确保防水涂层中的活性物质均匀地向砼结构内部渗透，加速结晶物在砼结构内部的生成，因此搅拌好防水涂料是关键中的关键，在此我们简单介绍三种常见的配料方法：

A、抹子拌料法，利用批抹涂料用的抹子，边拌料边施工，这种拌料的方法一般适宜小范围的防水施工，因为小范围的防水施工用这种拌料法灵活，拌的料也完全能达到拌透、拌匀的要求，量不宜过多，如果一次性拌料太多，容易造成拌不透、拌不匀，涂料中会出现很多小灰球而影响防水涂层的施工质量，同时也要注意拌料面的清洁，不能有杂物，做到每拌一批涂料都要把存料刮清后再拌下批。

B、电钻搅拌法，利用电钻的转动，带动轴臂来进行搅拌，搅拌可在盛料的包装桶内进行，也可找大的容器，搅拌时要用清洁水，千万不能带入其它杂物，涂料在搅拌时应首先加入按比例定量的水然后逐步加入按比例定量的粉料，粉料切忌一次加完，以避免桶底的料拌不透，以涂料拌至稠、粘无结块为度，这种涂料能适合大面积施工。

C、棍棒搅拌法，因为FLW-CCCW防水涂料在搅拌过程中会逐渐变稠变粘，因此用棍棒搅拌一定要得法，否则会增加拌料的难度，拌料时可参照电钻搅拌法，边搅边投粉料，但拌量不宜太多，以拌料桶1/3深度为最好。

七 FLW-CCCW防水涂料的施工
1 气候及混凝土基面条件
(1) 不能在雨中或环境温度低于4℃时使用
(2) 由于FLW-CCCW在混凝土结晶形成过程的前提条件需要湿润，所以无论新浇筑的，还是旧有的混凝土，都要用水浸透，以便加强表面的虹吸作用，但不能有明水。
(3) 新浇筑的混凝土是使用FLW-CCCW的最佳时段，但其表面在浇筑20小时后方可使用。
(4) 混凝土基面应当粗糙、干净、以提供充分开放的毛细管系统以利于渗透。对于使用钢模或表面有反碱、尘土、各种涂料、薄膜、油漆、油污或者其它外来物都必须进行处理，要用凿击、喷砂、酸洗(盐酸)、钢丝刷刷洗，高压水冲等方法。(如使用盐酸腐蚀法，必须先用水打湿、酸处理后表面应用水彻底冲净。)结构表面如有缺陷、裂缝、蜂窝麻面均应修凿、清理，或向本公司技术部咨询。

2 施工方法
(1) 抹压法:
    用抹子把已经拌和好的防水涂料均匀地抹在防水施工面上，在每平方用料1.2kg的标准上要求防水涂层均匀分配，可以一次性完成施工，该施工法能保证防水涂层密实，与防水面结合性紧凑，故一般在立面和顶面的防水施工时应用。
(2) 刮涂法:
    用橡胶刮板把已经搅拌好的防水涂料均匀地刮在防水施工面上，可一次性刮涂施工，该防水施工方法能确保防水涂层施工均匀，施工进度快，一般应用在水平面的防水施工，如屋面、地下室、地坪的防水施工。迎水面防水施工时，因无法预知可能存在的渗水部位，应略增加用量，尽可能提高防水涂层的抗渗能力，并注意蜂窝状基面的处理。背水面施工时，细小的渗漏都易察觉，在防水施工前先进行堵漏。
    常规用量1.3-1.5kg/m2，涂层厚度1.0-1.2mm。
(3)  刷涂法:
    针对防水施工面不光滑(如地下连续墙)及特殊部位的防水施工，用该方法施工时要求防水面有一定的湿度方可进行，最好边喷水边涂刷，要求两次涂刷完成，该方法用作防水施工可针对过分毛糙的防水面节约防水涂料用量，在糙面上涂布能确保防水涂层颁布均匀，涂料与基面附着力强。
    常规用量≥1.0 kg/m2，涂层厚度0.8-1.2mm。一般刷一遍约为0.5-0.8kg/m2。
(4)  喷涂法:
    按水：料＝1：2(质量比)调配，采用喷枪时应注意距涂层近些以保证灰浆充分喷进微孔中。
    常规用量：1-1.2 kg/m2，涂层厚度 0.8-1mm。
(5) 干撒法:
    在混凝土浇注密实碾压或振捣密实平整后(混凝土未完全凝结前)进行施工。按规定用量均匀地撒在混凝土表面，及时压实抹光。终凝后检查是否有不良施工处并及时修补；若在暴晒情况下，应洒水保养。注意喷撒均匀，不可偷工减料。
    常规用量：1kg/m2左右，涂层厚度0.8-1.0mm。

3 施工注意事项
(1)混料时要掌握好料、水的比例，一次不宜调多，混合物变稠时要频繁搅动，中间不能加水加料。
(2)有些工程可先涂浓缩剂，再涂增效剂。增效剂的调制同浓缩剂。若外层贴瓷砖或抹砂浆时，可不用增效剂。
(3)FLW-CCCW与混凝土一样属碱性，要避免直接与皮肤接触，若需用手掺拌干粉或湿料时需戴胶皮手套。
(4)FLW-CCCW刷、涂时需用半硬的尼龙刷或专用喷枪，不宜用抹子、滚筒、油漆刷或油漆喷枪。涂层要均匀，各处都要涂到，涂层太厚养护困难。涂刷时应注意用力，来回纵横的刷以保证凸凹处都能涂上并达到均匀。
(5)当需涂第二遍(浓缩剂或增效剂)时，一定要等第一遍初凝后仍呈潮湿状态时(即48小时之内)进行，如太干则应先喷些水。
(6)在热天露天施工时，要避开暴晒，建议在早、晚或夜间进行，防止FLW-CCCW涂层过快干燥，造成表面起皮、龟裂，影响渗透。
(7)对水平面或台阶阴阳角必须注意将FLW-CCCW涂匀，阴角要刷到，阴角及凹陷处不能有过厚的沉积，否则在堆积处可能开裂。
(8)对于易产生变形的缝隙应选用其它柔性材料和FLW-CCCW渗透结晶型材料结合使用。
(9)在FLW-CCCW施工36小时后方可回填湿土，7天内不可回填干土，以防止其向FLW-CCCW涂层吸水。

八 涂层养护
1  涂层呈半干状态后即应开始用雾状喷洒养护，养护必须用净水，水流不能过大，否则会破坏涂层，一般每天需喷水3-4次，连续2-3天，在热天或干燥天气要多喷几次，防止涂层过早干燥。

2  施工后48小时内必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。在空气流通很差的情况下，需用风扇或鼓风机帮助养护(如封闭的水池或湿井)。露天施工用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用塑料膜作为保护层，必须注意架开，以保护涂层的“呼吸”及通风。

3 对盛装液体的混凝土结构(如游泳池、水库、蓄水槽等)必须经过3天的养护之后，再放置12天才能灌进液体。对盛装特别热或腐蚀性液体的混凝土结构，需放置18天才能灌盛。

九 FLW-CCCW维修指南
1 蜂窝麻面的堵漏施工
    混凝土结构蜂窝麻面的形成，主要因为混凝土结构在浇筑过程中振捣不均匀导致结构疏松或级配比例失调，这种渗漏量虽小，但渗水压很高，一般处理方法在渗水范围内将基面凿0.5～1cm深，有明显渗水的点可在渗水点周围凿一定宽、深的堵漏坑，用防水堵漏胶泥(FLW-CCCW干粉8分加1分水拌和，视渗漏水量大小，压力大小再加适量速凝早强等外加剂)进行堵水。渗透大的可用干粉(不加水的粉料)进行吸水堵漏然后观察三到五分钟。看是否还有渗水点的出现，如有则再把出现的渗水点凿成凹坑，用干粉或干湿粉再堵，直到确没有渗漏点，可用防水堵漏胶泥浆料把凿去的部位填补平。
2 渗漏点和渗水孔洞的堵漏施工
点状渗水一般没有孔洞的水流量大，渗漏点是混凝土结构不密实造成的，如地下连续墙表面会有很多渗漏点。孔洞漏水是人为造成的，如固定模板的的拉杆孔、预埋管道也及其它孔洞等，堵漏施工方法大致相同，根据渗漏点或孔洞大小，用钢杆沿周围扩大点或孔洞范围2～3倍凿成深3～4cm的堵漏凹槽，把防水堵漏胶泥干粉填进去压实以不漏水为止，然后用浆料抹平。
3 渗漏裂缝的堵漏施工
渗水裂缝包括：混凝土结构开裂、沉降变形缝、地下连续墙接缝、施工缝、预制构件接缝等，这些缝的渗漏点都是因为裂缝贯穿而造成的。超过0.4mm的裂缝与不合格的连接处堵漏施工方法如下：

(1) 无水流的情况
第1步 开槽：把裂纹或连接处凿深为35-70mm宽25mm的“Ｕ”型槽，不允许凿成“Ｖ”型槽。
第2步 清理与润湿：除掉松散物质，用水浸渍基面。让水浸透混凝土然后去掉表面的明水。
第3步 刷浆：按容积把5份料2份水调成FLW-CCCW浓缩剂灰浆，在槽内和沿槽口的两面宽150mm处涂一层灰浆，可以用刷子或用手戴手套涂抹。
第4步 填缝(用“浓缩剂”半干料团)当灰浆涂层干燥约十分钟，但仍然有粘着性的时候，用“浓缩剂”按体积取一份水，六份料混合的半干料团填满槽与表面平齐(在混合时用镘刀拌合调成半干的团块，戴手套装填，然后用气动或手工工具牢牢的压实)。
第5步 刷浆：稍微用水洒湿填缝的表面，然后在所修复的区域上再涂一道“浓缩剂”灰浆。
第6步 养护：在三天内，定期用雾状水进行养护。

(2) 有水流的情况
第1步 开槽(同“9.3.1”第1步)
第2步 清理与润湿(同“9.3.1”第2步)
第3步 填缝(用FLW-CCCW修补填漏剂半干料团)
去掉明水之后，在槽深度的一半处，压上按体积取3.5份料、1份水混合而成的FLW-CCCW修补堵漏剂半干料团，适时填压在开槽的区域，挤压时间与水流量成正比(一般是2-5分钟)
第4步 刷浆(同“9.3.1”第3步)
第5步 填缝(同“9.3.1”第4步)用“浓缩剂”半干料团。
第6步 刷浆(同“9.3.1”第5步)
第7步 养护(同“9.3.1”第6步)

(3) 有高压水流的情况
第1步 开槽(同“9.3.1”第1步)
第2步 分压准备：在槽中水流最大的地方，钻至少深15mm的插引水导管的孔，取一光滑并具有相当刚性，长度至少0.5m的软管，以备缓解水流的压力。
第3步 清理与润湿(同“9.3.1”第2步)
第4步 分压：把导水管的一端插入洞中，在它周围的槽中填压FLW-CCCW修补堵漏剂半干料团，以固定导管。让水通过导管流出，减轻水压，然后在其余的缝中同“9.3.2”第3步填压一半深度的修补堵漏剂半干料团。如槽口已干，应当再润湿。
第5步 刷浆(同“9.3.1”第3步)
第6步 封堵：移开导管并用修补堵漏剂半干料团寒修剩下的洞(如必要时可采用插入木塞或铅丝团等方法，以阻挡水流)然后填缝(同“9.3.1”第4步填“浓缩剂”料团)
第7步 刷浆(同“9.3.1” 第5步)
第8步 养护(同“9.3.1” 第6步)
注：在有水流的情况下，使用堵漏剂半干料团时，注意要待料团发热和开始变硬时压堵水流。

4 施工注意事项
(1) 常温施工。不宜在摄氏零度以下及雨雾、风沙等恶劣条件下施工。
(2) 拌料水、养护水以饮用水为最佳，不宜采用不清洁的污染水。
(3) 施工必须在混凝土结构或牢固的水泥砂浆基面上进行，不要直接用于粉灰层表面，基面应干净无浮尘、旧涂膜、尘土污垢及其它杂物。以提供充分开放的毛细管系统，有利于本产品的渗透和结晶体的形成；在曾经行人、堆物的顶板上施工时，尤其要注意基面的清洁，若有油迹未清理干净，很容易出现起皮现象。
(4) 对所有要涂刷本产品的混凝土，须仔细检查是否有结构上的缺陷，如模板、拉杆孔洞、裂缝、蜂窝麻面状的恶劣表面、坑洞、施工缝接口处的凹凸不平等，均应修凿、清理，进行堵缝、补强、找平处理，再进行大面积防水施工。
(5) 卫浴施工对管道接缝处须进行特别处理，可沿管壁与基面交接处，凿10mm深的Ｖ型槽进行封堵后，再做基面防水涂层。
(6) 要确保涂层厚度与施工推荐用量。采用涂刷施工时，若浆料太稀、搅拌不匀、二次加水等，均容易引起基面起粉或起壳的现象。
(7) 立面与平面的阴角处不能太厚，如有二涂施工的必须待上道工序涂层手感不粘后，方可进行下道施工。
(8) 避免直接与皮肤接触，若需用手掺拌干粉或湿料时需戴胶皮手套。万一溅入眼睛，必须第一时间用清水冲洗，并及时到医院诊治。
(9) 如混凝土构件需要回填土时，施工36小时后方可填湿土，但7天内不可回填干土，以防止其向防水涂层吸水。

十 技术服务 
    我公司愿为所有新老客户提供技术咨询服务，同时，我公司还提供水泥基渗透结晶型防水材料的核心母料及产品代加工，并帮助提供工程项目的现场指导施工，解决疑难问题。

十一 包装与贮存
   FLW-CCCW防水涂料必须贮存在干燥通风的环境中，严防受潮，如发现结块则不宜使用。
    FLW-CCCW一般条件下贮存期为一年，为了不使贮藏期吸水及运输中不致被雨水淋湿，采用密封塑料桶包装，每桶中净重为5公斤，塑料袋包装每袋25公斤。



	

	

	 

	 



