ZY-120系列高分子防水卷材是以聚乙烯类合成高分子材料为主防水层，添加助剂、防老化层、增强增粘层与丙纶无纺布经过自动化生产线加工而成的新型防水材料。 ■该产品上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔，适合多种材料粘合，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高、易粘结，摩擦系数小可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。 ■该产品适用于工业与民用建筑的屋面及地下室的防水、防潮、隔气，室内墙、地面防潮，卫生间防水，水利池库、渠道，桥涵防水，防渗，冶金化工防污染等防水。

规格尺寸

规 格： 200g/-1200g/ 尺 寸： 幅宽1200mm 长 度： 100m/卷、50m/卷

工艺流程

验收并清扫基层 —— 配制胶粘剂(随用随配制) —— 节点部位(阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位)附加层施工 —— 防水层施工 —— 防水层验收 —— 保护层施工。

结 构 图

操作要求

■ 铺贴防水卷材的基层面必须打扫干净，并洒水保证基层湿润。 ■ 配制含水泥重10%～15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆粘结剂，搅拌必须均匀，无沉淀，无凝块，无离析现象即可适用。铺贴防水卷材的基层面必须打扫干净，并洒水保证基层湿润。 ■ 屋面主防水层施工前，应先对排水集中及结构复杂的细部分节点部位进行密封处理和附加层粘贴，附加层使用的卷材与主防水层的卷材材料相同。 ■ 密封材料采用聚醚型聚氨酯。如果用其他密封材料，应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化物质的产品。 ■ 转角处均应加铺附加层；阴阳角等处均做成R≥20mm圆弧。 ■ 防水卷材铺贴应采用满铺法，胶粘剂涂刷在基层面上应均匀，不露底，不堆积；胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材，防止时间过长影响粘结质量。 ■ 铺贴防水卷材不得起皱折，不得用力拉伸卷材，边铺贴边排除卷材下面的多余的胶粘剂，保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘结密实。 ■ 铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。 ■ 上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。 ■ 可根据用户需要提供专用配套胶粘剂。

性能指标

检验项目 标准要求 检验结果 断裂拉伸强度N/cn 常温 ≥ 60 纵向65，横向68 50℃ ≥ 30 胶断伸长率% 常温 ≥ 400 纵向672，横向665 -20℃ ≥ 10 撕裂强度 N 20 纵向68，横向68 不透水性 30min 无渗漏 0.3Mpa 不透水 低温弯折 ℃ ≤ -20 不透水 带织物加强层得复合片材，其主体材料厚度小于0.8mm时，不考核胶断伸长率，厚度小于0.8mm时性能允许达到规定性能得80%以上。